实验一 《新型生物航煤催化剂的制备、表征及性能测试》

地点：天南楼A203

一、实验目的：

（1）掌握负载型催化剂的制备、成型方法。

（2）了解高压固定床反应器的原理、催化剂的装填工艺。

（3）掌握气相色谱仪的原理、使用方法、对生物航煤样品进行定量分析操作，计算各种产物的选择性。

（4）了解表征负载型催化剂的各种表征仪器的原理和用途。

二、实验原理：

生物航空煤油（生物航煤）是以动植物油脂或农林废弃物等生物质为原料生产的航空煤油。相比较于传统航空煤油，生物航煤具有与之相近的黏度和发热值，较低的密度，几乎不含硫和氮等杂原子，具有更低的芳烃和烯烃含量，冰点低以及与传统航空煤油相当的氧化安定性等优势，可在航空煤油中较大比例的添加使用（1%～50%的体积比）。

生物航煤的生产工艺主要包括费托合成、快速热裂解、生物化学转化和催化加氢。费托合成由于是气态反应，所以成分中的碳链分布比较宽，这就要求催化剂的选择性非常精准。费托合成工业工艺复杂，不好控制。热裂解法的特点是过程简单，没有任何污染产生，但是裂解设备昂贵，能耗极高，其裂解程度很难控制，该工艺尚不成熟。生物化学转化工艺是指利用发酵和催化热解两种转化工艺将木质纤维素转化为生物燃料。目前，以纤维素为原料通过生物化学过程生产航空生物燃料的研究也刚刚起步。催化加氢工艺是指将动植物油脂通过深度加氢生成加氢脱氧油。为进一步降低加氢脱氧油的倾点和粘度，达到直接与石油基燃料掺混的要求，加氢脱氧油需进一步通过加氢异构反应增加分子支链。加氢催化剂是整个反应工艺流程的关键。在植物油催化加氢工艺制备生物航煤过程中，主要涉及加氢脱氧、加氢异构和加氢裂化三个反应。加氢脱氧反应是将含氧的植物油在加氢条件下脱氧生成烷烃和水的过程。加氢异构和加氢裂化反应是将加氢脱氧得到的烷烃进一步异构化和裂化成支链烷烃和小分子烷烃的过程。目前来看，动植物油脂催化加氢法制备生物航煤是目前最经济可行的生产工艺。图1给出了蓖麻油为原料制备生物航空煤油的机理图。

图1 蓖麻油为原料制备生物航空煤油的机理图。

本实验中，我们将系统学习负载型催化剂的制备和成型方法；高压固定床反应器的结构原理和催化剂的装填工艺；气相色谱仪的原理和使用方法，计算产物的选择性。

三、仪器与试剂

磁力搅拌器、烧杯、培养皿、真空泵、布氏漏斗、烘箱、样品筛、压片机、气相色谱仪、高压固定床反应器等。

六水合硝酸镍、气相SiO2、蒸馏水、蓖麻油原料等。

四、实验内容：

1. 学习催化剂的制备和成型技术。

（1） 称取大约5g的SiO2粉末，放入100mL烧杯中，加入约60mL去离子水后放入磁子，在磁力搅拌器上搅拌至少10分钟。

（2） 待搅拌结束后，将所得浆液在布氏漏斗中进行抽滤分离，至不再滴水为止。（3）将所得湿滤饼放入培养皿中，准确称取得到的湿滤饼的质量M1。

（4）之后将装有湿滤饼的培养皿放入150℃的烘箱中，干燥至少1小时后称取得到的烘干后滤饼的质量M2。

（5）计算SiO2粉末的吸水率X。 X=M1-M2M2

（6）之后根据公式xx+M2=10%求得x值，质量x即是制备10wt%的Ni/SiO2催化剂所需Ni的质量。将其换算成所需的六水合硝酸镍的质量为y。

（7）在烧杯中加入质量为M2*X去离子水，在搅拌状态下，加入质量为y的六水合硝酸镍，搅拌5分钟后将其浸渍到质量为M2的SiO2粉末上，并搅拌均匀。

（8）之后将所得样品在150℃烘干即得到所需的催化剂前体粉末。

（9）将催化剂前体粉末样品在压片机上压片、之后用样品筛筛分到20~40目之间的颗粒，即得到所需的催化剂。

2. 学习高压固定床反应器的结构、管路流程、了解催化剂拆卸和装填操作的注意事项。

3. 学习气相色谱仪的结构、原理、使用步骤，对原料和待测样品进行分析，计算原料的转化率和不同产物的选择性。

4. 了解常用的负载型催化剂的各种表征仪器的原理和用途。

五、思考题

1. 负载型催化剂制备过程中，为什么要计算载体的吸水率？

2. 高压固定床反应器中的质量流量计，在使用时操作上有什么需要注意？

3. 采用什么表征仪器能够对一个未知的催化剂样品进行物相组成分析？