实验三  大孔聚苯乙烯型吸附树脂的合成

一. 目的

（1）了解聚苯乙烯型大孔吸附树脂的聚合原理。

（2）了解聚苯乙烯型大孔吸附树脂孔结构调控原理。

（3）掌握树脂结构参数测定的方法。

二. 原理

大孔吸附树脂是一类多孔性聚合物合成吸附剂，聚合物骨架的基于自由基连锁聚合、缩合聚合等聚合反应形成，其球形外观常由悬浮聚合、溶液聚合与乳液聚合方式得到。工业生产中普遍应用的树脂产品一般是将苯乙烯类和丙烯酸酯类单体经悬浮聚合制成的。用悬浮聚合法制备树脂的简单示意图如下所示：

悬浮聚合法制备大孔吸附树脂的示意图

将溶有引发剂的单体和交联剂与惰性致孔剂混合均匀，加入到连续相中，在机械搅拌和分散剂的作用下使单体相在连续相中分散成一个个小液滴，加热引发聚合，反应完毕后则得到了一个个圆滑的球形颗粒，将颗粒内的惰性致孔剂抽走，便形成了大孔吸附树脂独特的孔结构。该制备方法所使用的单体一般为油溶性单体，所使用的连续相一般为去离子水，所使用的致孔剂要溶于单体相而不溶于水相。树脂的骨架结构由单体的种类所决定。交联剂对树脂的孔结构、机械强度等性能有很大影响。

三. 树脂合成的原料：

1. 原料种类：

苯乙烯St：工业品，纯度>95%

二乙烯苯DVB：工业品，纯度为60%

甲苯：分析纯

液蜡：分析纯

过氧化苯甲酰BPO：分析纯，使用前重结晶

去离子水

聚乙烯醇（PVA）：工业品

2. 聚合原料的组成：

单体 苯乙烯

聚合单体

交联剂 二乙烯苯

油相                良溶剂 甲苯

混合致孔剂

非良溶剂 液蜡

引发剂BPO

水

水相

分散稳定剂PVA

3. 聚合原料的配比：

交联度：55%

混合致孔剂：甲苯和液蜡混合物，且二者质量比为2:1致孔

致孔剂:单体=2:1（w/w）

引发剂BPO：单体质量的1%

分散稳定剂PVA：水相质量的1%

四. 操作步骤

在装有电动搅拌器、温度计和回流冷凝管的1000mL三口瓶中加入450g水相（含PVA 4.5g，蒸馏水445.5g）搅拌均匀，然后升温至40℃，按水相：油相质量比为3：1的比例加入油相（含单体St，交联剂DVB，致孔剂甲苯、液蜡及占油相质量的1%的引发剂BPO），调节搅拌转速至油珠大小合适(80～100r/min)，然后以0.5℃/min的速度缓慢升温至78℃，在此温度反应2小时；继续升温至80℃反应4小时，最后升温至85℃反应6小时。

聚合完毕后，滤出树脂，以热水淋洗树脂数遍至流出液不呈乳白色，再用工业酒精淋洗后自然晾干后，晾干后置索氏提取器中，用丙酮抽提8小时，在60 ℃下真空干燥后，筛分粒径为30～60目的球粒备用。

调整树脂中单体St和交联剂DVB的比例，以及总单体相（单体St和交联剂DVB的混合相）和致孔剂甲苯的比例可以得到一系列不同交联度的大孔树脂。

五. 树脂合成过程的装置示意图