实验六 循环伏安法在化学电源研究中的应用

- 实验目的

1.学习并理解可逆电极反应的发生条件。

2.学习循环伏安法测定电极反应参数的基本原理和方法。

3.熟悉仪器的使用并根据所测数据验证并判断电极反应的可逆性。

4.学会以峰电流对扫速的平方根作图，并掌握如何计算离子扩散系数。

- 实验原理

循环伏安法是一种常用的电化学研究方法。该法控制电极电势以不同的速率随时间以三角波形一次或多次反复扫描，在电势范围内使电极上能交替发生不同的还原和氧化反应，并记录电流-电压曲线即循环伏安曲线。若以等腰三角形的脉冲电压加在工作电极上，得到的电流-电压曲线包括两个分支，如果前半部分电位向阴极方向扫描，活性物质在电极上还原，产生还原波，其峰电流为ipa，峰电位为φpa；那么后半部分电位向阳极方向扫描时，还原产物又会重新在电极上氧化，产生氧化波，其峰电流为ipc，峰电位为φpc。对于一个新的电化学体系，首选的研究方法往往就是循环伏安法，可根据循环伏安曲线来判断电极的反应区间、反应的可逆程度，控速步和反应机理，并计算其电极反应参数等。

三角波扫描电压             循环伏安曲线

峰电流方程式：

n为电子转移数，DLi为Li在电极中的扩散系数，为扫速，A为电极面积，为反应前后Li浓度的变化。

在本实验中，n=1，A=0.785 cm2，=0.0228，则

进而得到。

峰电位方程式：

峰电位差：；25 oC时，

为半波电位，F为法拉第常数，+：氧化峰，–：还原峰。

对于可逆的电极反应，循环伏安图是对称的，则；

峰电流的比值：接近1；峰电位：。

反之，则不可逆。不可逆程度越大，与上述可逆时的关系偏差越大。

- 实验步骤

1.将组装好的电池接到电化学工作站上。在“实验”菜单中选择“循环伏安法”，设置实验参数（其中电压区间：2.0-4.0 V，扫速：0.4 mV s-1，循环次数1次），点击“开始实验”后，观察循环伏安图，记录峰电流和峰电位。

2.考察峰电流与扫速的关系，使用上述电池，分别以不同的扫速（0.4, 0.6,0.8, 1, 2 mV s-1）扫描循环伏安图，记录峰电位和峰电流。

- 结果与讨论

1.根据所得到的实验数据，计算峰电位之差和峰电流的比值，并判断电极反应的可逆性；

2.以氧化峰电流或还原峰电流对扫速的平方根作图，并计算Li+在电极中的扩散系数。